**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**(2022.gads)**

**06.05.2022**

1. Bremžu uzlikas paredzēts izmantot tramvaju ŠKODA 15T, 15T1,15T2, 15T2A disku bremzēm.
2. Piegādātājs iesniedz tehnisko informāciju (rasējumu) par piegādātajām bremžu uzlikām un to ģeometriskajiem izmēriem.
3. Oriģinālās bremžu uzlikas ģeometriskie izmēri doti rasējumā Nr.0915030001 (skatīt pielikumu Nr.1).
4. Tramvaju ekspluatācijas apstākļi atbilstoši ekspluatācijai Rīgas pilsētā:
5. temperatūra – 40 - +40°C;
6. relatīvais gaisa mitrums līdz 100%
7. Tehniskie parametri:
8. materiāls - frikcijas materiāls nedrīkst saturēt azbestu;
9. statiskais berzes koeficients pie 250°C (uzlika/disks) – 0,35;
10. bremžu uzliku nobraukums - ne mazāks kā 25000 km;
11. frikcijas materiāla sastāvs un frikcijas materiāla stiprinājuma veids pie pamatnes nav noteikts;
12. bremžu uzlika - piegādāt saliktā veidā ar piespiešanās atsperi.
13. Katru bremžu uzliku marķē, norādot ražotāja zīmi un materiāla apzīmējumu.