1.pielikums

[Tehniskā specifikācija aktualizēta 23.05.2025.]

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*Divkomponentu poliuretāna palējuma materiāls*

*Iepirkuma priekšmeta apraksts*:

Tehniskā specifikācija sliežu pēdas palējuma materiālam:

* Materiāla veids
  + 2-komponentu poliuretāns, komponentes savienojamas īsi pirms iestrādes
* Ķīmiskās un fizikālās īpašības
  + Blīvums 0.85 līdz 1.0 g/cm3
  + Temperatūras izturība -30⁰C līdz +70⁰C
  + Ūdens absorbcija pēc 7 dienām pie +23⁰C <3 %
* Fizikāli-mehāniskās īpašības
  + materiāla cietība pēc 30 dienām 45 līdz 60 Shore A
  + Stiepes stiprība >1.0MPa
* Ķīmiskā izturība
  + Ūdens, sālsūdens, dīzeļdegviela, minerāleļļas.
* Pielietojuma sfēra
  + Dzelzsbetona konstrukcijas sasaiste ar metālu (sliedes palējums)
  + Pielietojamās kārtas biezums 15 līdz 40 mm (jānodrošina)
* Iepirkuma apjoms un piegādes termiņš.
  + Plānotais iepirkuma apjoms – 2000 kg +/- 10%
  + Piegādes termiņš 2 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas
  + Iepakojums līdz 25 kg
* Piegādes adrese
  + Brīvības iela 189, Rīga