**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**tirgus izpētei *„Detaļu cinkošanas pakalpojumu sniegšana”***

* *Pasūtītājs* **–** Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”.
* *Līguma paredzētais termiņš:* 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas brīža.
* *Galvenais CPV kods:* [50100000-6](https://info.iub.gov.lv/cpv/parent/7367/clasif/main/) – Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie pakalpojumi.
* *Iepirkuma priekšmeta apraksts*:
1. **Galvanisko pārklājumu Pasūtītājs pielieto plašam detaļu klāstam, t.sk., ritošā sastāva detaļām un mezgliem, lai paaugstinātu to pretkorozijas izturību.**
2. **Prasības galvaniskiem pārklājumiem un to raksturojums**
	1. Pārklāšanu veic jaunām vai remontētām dažādas formas detaļām pēc mehāniskās apstrādes vai metināšanas.
	2. Detaļu maksimālais garums: 1 500 mm.
	3. Vidējais detaļu svars: 0,1 – 0,5 kg.
	4. Vidējais kopējais detaļu un mezglu svars mēnesī, ko sūta uz pārklāšanu – 260 kg.
	5. Pirms sūtīšanas uz galvanizāciju detaļām jābūt attīrītām no korozijas, krāsas un eļļas.
	6. Pielietojamie pārklājumu veidi:
		1. “Zilā” cinkošana: ZnGB1, ISO 2081;
		2. ”Dzeltenā varavīksnes “ cinkošana: ZnGY, ISO 2081.
	7. Oksidēšanas pārklājuma biezums:
		1. 9 – 12 μkm (dekoratīvais);
		2. 18 μkm (detaļās ekspluatējas iekšējās telpās);
		3. 24 μkm (detaļās ekspluatējas zem klajas debess).
	8. Pasūtījuma izpildes termiņš: 2 (divas) nedēļas no detaļu piegādes brīža.
	9. Detaļu transportēšanu Rīgas robežās veic Pasūtītājs.