**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**tirgus izpētei *„Detaļu cinkošanas pakalpojumu sniegšana”***

* *Pasūtītājs* **–** Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”.
* *Līguma paredzētais termiņš:* 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas brīža.
* *Galvenais CPV kods:* [50100000-6](https://info.iub.gov.lv/cpv/parent/7367/clasif/main/) – Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie pakalpojumi.
* *Iepirkuma priekšmeta apraksts*:

1. **Galvanisko pārklājumu Pasūtītājs pielieto plašam detaļu klāstam, t.sk., ritošā sastāva detaļām un mezgliem, lai paaugstinātu to pretkorozijas izturību.**
2. **Prasības galvaniskiem pārklājumiem un to raksturojums**
   1. Pārklāšanu veic jaunām vai remontētām dažādas formas detaļām pēc mehāniskās apstrādes vai metināšanas.
   2. Detaļu maksimālais garums: 1 500 mm.
   3. Vidējais detaļu svars: 0,1 – 0,5 kg.
   4. Vidējais kopējais detaļu un mezglu svars mēnesī, ko sūta uz pārklāšanu – 260 kg.
   5. Pirms sūtīšanas uz galvanizāciju detaļām jābūt attīrītām no korozijas, krāsas un eļļas.
   6. Pielietojamie pārklājumu veidi:
      1. “Zilā” cinkošana: ZnGB1, ISO 2081;
      2. ”Dzeltenā varavīksnes “ cinkošana: ZnGY, ISO 2081.
   7. Oksidēšanas pārklājuma biezums:
      1. 9 – 12 μkm (dekoratīvais);
      2. 18 μkm (detaļās ekspluatējas iekšējās telpās);
      3. 24 μkm (detaļās ekspluatējas zem klajas debess).
   8. Pasūtījuma izpildes termiņš: 2 (divas) nedēļas no detaļu piegādes brīža.
   9. Detaļu transportēšanu Rīgas robežās veic Pasūtītājs.